Лак уретановый S&H Technology Lac WB 189

Области применения: Деревообрабатывающая промышленность, Строительная отрасль

Лак уретановый S&H Technology Lac WB 189 экологически чистый, устойчивый к истиранию воднодисперсионный однокомпонентный лак на основе модифицированного полиуретана. После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию. Предназначен для окраски минеральных и деревянных поверхностей., а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.

Общие свойства
- обладает водостойкостью и атмосферостойкостью;
- покрытие не трескается и легко поддается обновлению;
- отсутствие запаха;
- хорошее сцепление защитной пленки лака с обрабатываемой поверхностью

Физико-химические свойства (при температуре 200С)
Вязкость вещества (чашка Форда 4), с не менее	20
Массовая доля нелетучих в-в, %	22-30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, час, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	120
Полное высыхание	24 часов
Межслойная выдержка	8 часов
Расход	100-125 г/м2 при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Условия нанесения	- температура воздуха от +5 до +350С; / - относительная влажность воздуха рекомендуемая (65±5) %.