УФ-Грунт двойного отверждения S&H TechnoUV Primer Dual-Cure for Panels 093

Области применения: Строительная отрасль

УФ-Грунт двойного отверждения S&H TechnoUV Primer Dual-Cure for Panels 093 представляет собой однокомпонентную систему, состоящую из широкого диапазона низкомолекулярных олигомеров с двойными связями, реактивных разбавителей, фотоинициаторов, тиксотропных добавок, аддитивов и предназначен для предварительной обработки минеральных оснований, таких как гладкий(шлифованный) асбестоцементный лист, фибро-цементные панели, а также другие минеральные поверхности, применяемые для отделки фасадов. УФ-грунт двойного отверждения выравнивает минеральную поверхность и улучшает адгезию окрашиваемой поверхности к последующим слоям, а так же исключает образование высолов в процессе эксплуатации изделий.

Общие свойства
- обеспечивает надежное сцепление между основанием и элементами отделки,

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Время истекания(условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0+ 0,5)0С,с, не менее	20
Адгезия методом решетчатых надрезов, балл	1
Твердость пленки по ТМЛ-2124 метод А, у.е.не менее / после отверждения / через 7 суток	0,1 / 0,45
Условная вязкость по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм, при 250C не менее	20
Время отверждения, с, не более / Отверждается под ультрафиолетовой дуговой лампой с плотностью энергии не менее 250 мДж/см2	2
Плотность, при 20 °С, г/cм3	1,1-1,2
Расход:
На впитывающую поверхность	100-120
На невпитывающую поверхность	80-100
Хранение:
Температура,0 С	От +50С до +350 С
Влажность,%	(65+5)%
Предохранять от прямых солнечных лучей и мороза