Грунт-эмаль антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 151

Области применения: Трубная промышленность, Защита металлоконструкций, Машиностроение

Грунт-эмаль антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 151 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях стирол-акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторы, стабилизаторы и др.) и предназначена для защиты чистых металлических поверхностей или поверхностей, покрытых следующими материалами Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 083 или Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 048

Общие свойства
Покрытие на основе воднодисперсионной грунт-эмали помимо экологических достоинств обладает свойствами:
- корозийностойкостью;
- выдерживает перепады температур;
- благодаря полуматовой пленке, которую они образуют, скрывают неровности поверхности;
- ремонтопригодно.

Физико-механические свойства
Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	согласно эталону цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	46-53
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с / диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с, не менее	20
Степень перетира, мкм, не более	25
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20,02)оС, не менее, час / воды / минерального масла	200 / 48
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм, / не более	1
Адгезия, баллы, / не более	1
Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124 (маятник А), условные единицы, не менее	0,35