Грунт-эмаль по оцинковке S&H TechnoMetal WB 192

Области применения: Защита металлоконструкций

Водно-дисперсионная гГрунт-эмаль по оцинковке S&H TechnoMetal WB 192 применяется для окраски поверхностей оцинкованных или цветных металлов и создает долговечное покрытие, стойкое к статическому воздействию воды, минеральных масел, нефтепродуктов (с содержанием ароматики не более 10%), растворов солей, синтетических моющих средств. Нетоксична, взрыво-пожаробезопасна.
Рекомендуется для наружной и внутренней окраски изделий из оцинкованного железа и цветных металлов.

Общие свойства
Покрытие помимо экологических достоинств обладает свойствами:
- выдерживает перепады температур от -60°С до +150°С
- благодаря полуматовой пленке, скрывает неровности поверхности;
- ремонтопригодно.

Физико-механические свойства
Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	согласно эталону цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	46-53
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с / диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с, не менее	20
Степень перетира, мкм, не более	25
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20,02)оС, не менее, час / воды / минерального масла	200 / 48
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм, / не более	1
Адгезия, баллы, / не более	1
Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124 (маятник А), условные единицы, не менее	0,35