Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 083

Области применения: Защита металлоконструкций, Машиностроение

Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 083 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях бутадиен-стирольных сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторы, стабилизаторы и др.) и предназначена для защиты чистых металлических поверхностей, в том числе со следами коррозии с последующим нанесением лакокрасочных материалов или в два-три слоя в качестве самостоятельного покрытия.

Общие свойства
Водно-дисперсионная грунтовка помимо экологических достоинств обладает высокотехнологичными свойствами:
- коррозийный-стойкое покрытие
- выдерживают перепады температур
- хорошо моется щелочными средствами
- благодаря полу матовой пленке, скрывает неровности поверхности.
- грунтовка обладает абсолютной пожаро-взрывобезопасностью, не содержит органические растворители,
- ремонтопригодна.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	согласно эталону цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	45-52
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с / диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с, не менее	20
Степень перетира, мкм, не более	30
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20,02)оС, не менее, час / воды / минерального масла	72 / 48
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм, / не более	1
Адгезия, баллы, / не более	1
Время высыхания до степени 3 при температуре / (20 + 2)0С, мин, не более / (90 + 2)0С, мин, не более	60 / 15