Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 048

Области применения: Защита металлоконструкций, Машиностроение

Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 048 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях бутадиен-стирольных сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторы, стабилизаторы и др.) и предназначена для защиты металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины с последующим нанесением лакокрасочных материалов или в два-три слоя, как самостоятельное покрытие.

Общие свойства
Водно-дисперсионная грунтовка помимо экологических достоинств обладает высокотехнологичными свойствами:
- корозийно-стойкое покрытие;
- выдерживает перепады температур;
- хорошо моется щелочными средствами;
- благодаря полуматовой пленке, скрывает неровности поверхности;
- грунтовка обладает абсолютной пожаро-взрывобезопасностью, не содержит органические растворители;
- ремонтопригодна.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	согласно эталону цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	44-48
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с / диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с, не менее	15
Степень перетира, мкм, не более	60
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20,02)оС, не менее, час / воды / минерального масла	72 / 48
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Эластичность пленки при изгибе, мм, / не менее	1
Адгезия, баллы, / не менее	1
Время высыхания до степени 3 при температуре / (20 + 2)0С, мин, не более / (90 + 2)0С, мин, не более	60 / 15