Лак S&H TechnoMetal WB 184

Области применения: Защита металлоконструкций

Лак S&H TechnoMetal WB 184 представляет собой водную дисперсию акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторы, стабилизаторы и др.) и предназначен для защиты чистых металлических поверхностей или поверхностей, покрытых следующими материалами Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 083 или Грунтовка антикоррозионная S&H TechnoMetal WB 048
Коррозионно-стойкое покрытие, состоящее из 3-4 слоев лака S&H TechnоMetal WB 184 сохраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации У1, У2 и УХЛ1 в течение не менее 5 лет

Общие свойства
Покрытие на основе воднодисперсионной лака помимо экологических достоинств обладает свойствами:
- корозийностойкостью;
- выдерживает перепады температур;
- ремонтопригодно.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Массовая доля нелетучих веществ, %	30-35
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с / диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с, не менее	20
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20,02)оС, не менее, час / воды / минерального масла	72 / 48
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм, / не более	1
Адгезия, баллы, / не более	1
Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124 (маятник А), условные единицы, не менее	0,30
Время высыхания до степени 3 при температуре / (20 + 2)0С, мин, не более / (90 + 2)0С, мин, не более	60 / 15