Полуматовая антикоррозийная грунт-эмаль S&H Technology StoppaRost Smooth

Области применения: Защита металлоконструкций, Машиностроение

Полуматовая антикоррозийная грунт-эмаль S&H Technology StoppaRost Smooth однокомпонентная грунт-эмаль может применяться как для бытового, так и для промышленного окрашивания деталей, изделий из титановых сплавов и стали углеродистой, нержавеющей, алюминиевых и оцинкованных поверхностей , эксплуатирующихся в климатических условиях умеренного, холодного и тропического типов. Грунт-эмаль представляет собой систему, состоящую из суспензии пигментов и наполнителей в растворе органических растворителей на основе модифицированных алкидных смол .

Общие свойства
- покрытие дает высокую защиту от коррозии;
- грунт-эмаль обладает высокой укрывистостью;
- покрытие имеет высокую химическую устойчивость ;
- образует твердую пленку с высокой адгезией.

Физико-механические свойства (при температуре 200С)
Наименование показателя	Норма по НТД
Вязкость вещества (чашка Форда 4), с, не менее	50
Массовая доля нелетучих в-в, %	50+3
Прочность (эластичность) пленки при / изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе на приборе / У-1, см, не менее	50
Адгезия пленки,балл, не более	1
Твердость пленки по маятниковому при- / бору, усл. ед., не менее	0,45
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, суток ,не менее: / вода( метод А) / минеральное масло(метод Б) / бензин (метод Б)	3 / 7 / 7
На отлип	1 час
Межслойная выдержека	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа

Расход	При толщине слоя 50-60 мкм, 1 литр на 6-7 м2