Лак ремонтный S&H TechnoUV Metal Upkeep 135

Области применения: Трубная промышленность

Антикоррозионный промышленный лак S&H TechnoMetal Upkeep 135 представляет собой однокомпонентную систему состоящую из акриловой смолы, разбавителей, тиксотропных добавок, аддитивов. Благодаря уникальному сочетанию эксплуатационных свойств , высокой скорости отверждения этого материала при обычной температуре, хорошей механической прочности и глянца покрытия, лак является превосходным ремонтным составом при незначительных повреждениях поверхности( царапины или следы от удара) окрашенных антикоррозионными промышленными лаками серии S&H TechnoMetal UV.

Общие свойства
При высокой скорости формирования покрытий однокомпонентный ремонтный лак обеспечивает :
- твердую пленку,
- высокую адгезионную прочность к окрашиваемой поверхности,
- защиту от коррозии;
- устойчивость к воздействию резких перепадов влажности и температуры.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)
Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	прозрачный
Адгезия , H/мм2, не менее	1
Прочность плёнки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Твердость пленки по ТМЛ-2124 метод А, у.е., не менее	0,35
Условная вязкость по ВЗ-246, с диаметром сопла 4мм, при 20˚С, сек, не менее	20
Плотность, при 20 °С, кг/м3 не менее	1,0
Время высыхания при температуре (20°C-25°C)
До степени 3 при толщине покрытия 5-10 мкм , мин, не более	5 мин
Полное высыхание	24 часа