Лак S&H TechnoUV Metal 138

Области применения: Трубная промышленность

Антикоррзионный промышленный УФ-отверждаемый лак представляет собой однокомпонентную систему, состоящую из широкого диапазона низкомолекулярных форполимеров с двойными связями, реактивных разбавителей, фотоинициаторов, тиксотропных добавок, аддититов. Применяется для промышленного окрашивания труб различного сортамента.
Изделий из титановых сплавов и стали углеродистой, нержавеющей, алюминиевых и оцинкованных поверхностей , эксплуатирующихся в климатических условиях умеренного, холодного и тропического типов.

Общие свойства
- образует твердую пленку,
- высокую адгезионную прочность,
- защиту от коррозии;
- покрытие обладает повышенной устойчивостью к воздействию резких перепадов влажности и температуры;

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	прозрачный
Адгезия , H/мм2, не менее	1
Прочность плёнки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Твердость пленки по ТМЛ-2124 метод А, у.е., не менее	0,45
Динамическая вязкость, мПа*с Brookfield RVDV-Е, sp.4/50 rpm at 250C	100-1000
Условная вязкость по ВЗ-246, при 20˚С, сек, не менее	20
Условная вязкость по ВЗ-246, при 50˚С, сек, не менее	12
Стойкость в камере соляного тумана ( 5% раствора NaCl), ч, не менее	240
Плотность, при 20 °С, кг/м3 не менее	1,0
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью

Полное высыхание при использовании ртутной лампы высокого давления с интенсивностью излучения мВт/см2: НА= 43-62; НВ= 40-52; НС=6-9,2; НV= 33-45 при толщине пленки 30 мкм	Не более 10 с