Эмаль S&H TechnoUV Metal 187

Области применения: Строительная отрасль

Эмаль S&H Techno UV Metal 187 представляет собой однокомпонентную систему, состоящую из широкого диапозона низкомолекулярных олигомеров с двойными связями, реактивных разбавителей, фотоинициаторов, красителей, тиксоропных добавок, аддитивов. Применяется для промышленного окрашивания деталей, изделий из титановых сплавов и стали углеродистой, нержавеющих, алюминиевых и оцинкованных поверхностей.

Общие свойства
- Высокая скорость отверждения под воздействием УФ-излучения
- Не требуется предварительной сушки
- Высокая механическая и химическая стойкость
- Обеспечивает высокую адгезионную прочность
- Обеспечивает защиту о коррозии

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Вязкость по ВЗ-246 с, не менее	20
Адгезия методом решетчатых надрезов, балл	1
Твердость пленки по ТМЛ-2124 метод А, у.е.не менее	0,45
Время отверждения, с, не более	2
Плотность, при 20 °С, г/cм3	1,1-1,2
Стойкость к статическому воздействию жидкостей, ч не менее / - 3% р-р NaCl / - дистиллированная вода	360 / 720
Способ нанесения	-окунание / -распыление / -кистью
Условия нанесения	- температура воздуха от +10 до +350С; / - относительная влажность воздуха рекомендуемая (65±5) %.
Подготовка поверхности	Поверхность необходимо подготовить: очистить от пыли, загрязнений и непрочно держащихся старых покрытий. Поверхность должна быть сухой и чистой.
Очистка инструмента	По окончании работ оборудование промыть растворителем
Расход	80-120 г/м2
Количество слоев	1
УФ-отверждение:	10 сек под УФ-дуговой лампой с плотностью энергии не менее 250 мДж/см2