Растворитeль для UV-лака S&H TechnoUV Solvent 52

Области применения: Трубная промышленность

Активный разбавитель-растворитель S&H TechnoUVSolvent 52 представляет собой однокомпонентную систему, состоящую из низкомолекулярных мономеров с двойными связями. Применяется для промышленной очистки распыляющих установок окрасочного оборудования, инструмента и деталей при смене УФ- отверждаемых лаков и цвета УФ- отверждаемых красок. Необходимо производить промывку окрасочного оборудования, чтобы избежать засора в фильтрах, шлангах, сопле.

Общие свойства
- высокая температура вспышки (1430 С) активного разбавителя-растворителя S&H TechnoUVSolvent 52 позволяет выполнять необходимые требования пожарной безопасности согласно правилам пожарной безопасности в Российской Федерации
- является активным разбавителем для UV -отверждаемых материалов, и после промывки остатки в окрасочной системе активного разбавителя не нарушают технологический процесс нанесения и отверждения UV -отверждаемых материалов .

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид ,цвет	Чистая прозрачная жидкость
Удельная плотность,г/см3 / при температуре 250С	1,1-1,11
Коэффициент преломления / при температуре 250С	1.5140 - 1.5190
Вязкость по Brookfield, мРа*с,не менее / при температуре 250С	15
Кислотное число,мг КОН / г	≤ 0,5
Содержание влаги,%	≤ 0,1