Краска S&H TechnoEP Paint WB 724

Области применения: Атомная промышленность

Двухупаковочная водоразбавляемая краска на основе эпоксидных смол. Предназначена для защиты от коррозии оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных конструкций от воздействия агрессивных газов (SO2, Cl2, CO2), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше плюс 60 оС, нефтепродуктов (с содержанием ароматики не более 10%).

Общие свойства
Покрытие ударопрочное.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Внешний вид покрытия	Цвет по согласованию
Массовая доля нелетучих в-в, % / Основы / Отвердителя	48-54 / 86-89
Прочность (эластичность) пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе на приборе / У-1, см, не менее	40
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)оС, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи	После испытания покрытие должно быть без изменений и металл под ним должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета
Соотношения Основа / Отвердитель	1000 масс./ 550 масс. ч.
Время высыхания при комнатной температуре (20°C-25°C)
На отлип	24 часа
Межслойная выдержека	24 часа
Полное высыхание	7 суток