Краска S&H TechnoEP Paint WB 012

Области применения: Атомная промышленность

     Эпоксидная водоразбавляемая двухупаковочная краска, предназначенная для покрытия металлических конструкций и гидроизоляции бетонных полов и стен, промышленных зданий и сооружений, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях умеренного климата и при повышенной влажности, а также в условиях воздействия растворов солей, щелочей, кислот, масел, нефтепродуктов и моющих средств.	Рекомендуется для окраски полов, а также для окраски стен в промышленных и общественных зданиях, в том числе предприятий пищевой промышленности. В качестве герметика возможно применение в бассейнах.

Общие свойства
Покрытия на основе эпоксидной краски S&H TechnoMetal WEP-012 соответствует требованиям ГОСТ Р 51102-97 по критериям дезактивируемость и радиационная стойкость, что позволяет использовать данную краску для защиты различных поверхностей помещений (стен, потолков, полов) и вспомогательного оборудования, находящихся в зоне строгого режима атомных электростанций (АЭС), атомных станций теплоснабжения (АСТ), атомных тепловых электроцентралей (АТЭЦ) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) и кипящими реакторами большой мощности и радиохимических производств.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)
Внешний вид покрытия	Цвет по согласованию
Массовая доля нелетучих в-в, % / Основы / Отвердителя	48-54 / 86-89
Прочность (эластичность) пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе на приборе / У-1, см, не менее	40
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)оС, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи	После испытания покрытие должно быть без изменений и металл под ним должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета
Соотношения Основа / Отвердитель	1000 масс./ 375 масс. ч.
Время высыхания при комнатной температуре (20°C-25°C)
На отлип, не менее	24 часа
Межслойная выдержека	24 часа
Полное высыхание	7 суток