Лак S&H TechnoEP Lac WB 012

Области применения: Атомная промышленность

Эпоксидный водоразбавляемый лак, предназначенный для покрытия металлических конструкций и гидроизоляции бетонных полов и стен, промышленных зданий и сооружений, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях умеренного климата и при повышенной влажности, а также в условиях воздействия растворов солей, щелочей, кислот, масел, нефтепродуктов и моющих средств.
Лак представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы — аминного аддукта и отвердителя — низкомолекулярной смолы

Общие свойства
Покрытие обладают исключительной твердостью и прочностью, высокой степенью блеска. Возможно использование по краскам S&H TechnoMetal WEP 012; S&H TechnoMetal WEP 728; S&H TechnoMetal WEP 438 для получения глянцевых покрытий.

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Внешний вид покрытия	Цвет по согласованию
Массовая доля нелетучих в-в, % / Основы / Отвердителя	33-37 / 86-89
Прочность (эластичность) пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе на приборе / У-1, см, не менее	40
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)оС, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи	После испытания покрытие должно быть без изменений и металл под ним должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета
Адгезия пленки, балл, не более	1
Время высыхания при комнатной температуре (20°C-25°C)
На отлип, не менее	24 часа
Межслойная выдержека	24 часа
Полное высыхание	7 суток