УФ-Лак для флексопечати S&H TechnoUV Lac Flexoprint 197

Области применения: Полиграфия

УФ-лак для флексопечати представляет собой однокомпонентную систему, состоящую из широкого диапазона низкомолекулярных олигомеров с двойными связями, реактивных разбавителей, фотоинициаторов, тиксотропных добавок, аддитивов. УФ- отверждаемый лак, разработанный специально для флексографской печати.
Лак S&H TechnоUV Lac Flexoprint 197позволяет придать продукции необходимые свойства и создать специальные декоративные эффекты, для этого применяются глянцевые лаки, матовые различного уровня от слабо-матовых до текстурных.

Особые свойства лаков этой серии:
-обладают хорошей адгезией к бумаге,картону, ОРР(полипропеленовой) пленки для ламинации и к широкому спектру трафаретных и офсетных красок.
-обладают гибкостью и эластичностью при сгибании и фальцовке
-относятся к классу лаков с пониженным запахом и без запаха
-обеспечивает полное отверждение при скорости печати 200м/мин при освещение двух ламп с мощностью 120Вт/см

Физико-химические свойства (при температуре 200С)

Наименование показателя	Норма по НТД
Вязкость, при температуре (20,0+ 0,5)0С,по вискозиметру ВЗ-246 с размером сопла 4, с, не менее	30
Реактивность, лампа 120 Вт/см, м/мин , не менее	50
Твердость пленки по ТМЛ-2124 метод А, у.е.не менее / через 1 сутки после отверждения	0,7
Внешний вид пленки	Прозрачная глянцевая (матовая, полуматовая) пленка
Запах	Типичный, слабо выраженный
Условия хранения краски
Температура,0 С	От +50С до +350 С
Влажность,%	(65+5)%
Предохранять от прямых солнечных лучей и мороза