Грунт-эмаль S&H TehnoMetal WB 177

Области применения: Трубная промышленность, Защита металлоконструкций, Машиностроение

Водно-дисперсионная грунт-эмаль S&H TehnoMetal WB 177 ускоренной сушки применяется для антикоррозийной защиты и декоративной окраски металлических поверхностей, окраски двигателей, деталей, узлов и механизмов автомобилей, труб и других изделий

Общие свойства
Комплексное покрытие состоящее из двух слоев грунт-эмали S&H TechnоMetal WB177 сохраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации У1, У2 и УХЛ1 в течение не менее 2 лет, покрытие состоящее из трех слоев грунтовки S&H TechnоMetal WB177 в тех же условиях не менее 5 лет до балла не более АД2, АЗ1 по ГОСТ 9.407-84 .

Физико-механические свойства (при температуре 200С)
Наименование показателя	Норма по НТД
Цвет и внешний вид	После высыхания грунтовка должна образовывать плен-ку с ровной однородной поверхностью соответству-ющего цвета. Отклонение от цвета не является брако-вочным признаком.
*Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+0,5)0С, с, не менее	20
Массовая доля нелетучих веществ, %	35-45
**Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20 + 0,5)0С, час, не менее / -Воды / -3%-ого р-ра NaCI / -минерального масла / -бензина	48 / 48 / 24 / 24
Время высыхания до степени 3 при температуре 20С, мин. не более	30
Удар, см, не менее	40
***Адгезия покрытия, баллы, не более / -к стали / -к алюминию / -к меди / -к оцинковке	1 / 1 / 1 / 1
Степень перетира ,мкм , не более	35