Масло с твердым воском S&H Techno WOOD OIL 181

Области применения: Деревообрабатывающая промышленность

Масло с твердым воском S&H Techno WOOD OIL 181 - однокомпонентная система, состоящая из смеси натуральных растительных масел и восков, модифицированных алкидных смол на основе переработанных жирных кислот в растворе алифатических углеводородов. Применяется для внутренних и наружных работ. Является финишным покрытием.

Общие свойства
- подходит для всех деревянных изделий, которые подвергаются сильным эксплутационным нагрузкам (мебель, деревянные полы, столешницы, лестницы, террасы и т. д.);
- подчеркивает уникальную структуру дерева;
- обеспечивает защиту против роста поверхностной плесени и синей гнили, разрушающих грибков;
- проникает внутрь древесины, оставляя поры древесины открытыми, образует защитный слой на поверхности;
- придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к внешним воздействиям.
Физико-химические свойства (при температуре 200С)
Вязкость вещества (чашка Форда 4), с не менее	20
Массовая доля нелетучих в-в, %	30-50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, час, не более	12
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48
Полное высыхание	24 часов
Межслойная выдержка	6 часов
Подготовка поверхности:	Древесина, древесная поверхность должны быть хорошо отшлифованы (шлифовальная шкурка Р80-Р120). После шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение масла должно происходить не позднее 24 ч после шлифовки
Метод нанесения:	1-ый слой нанести кистью или валиком, оставить на 1-2 минуты, затем растереть равномерно по всей площади поверхности мягкой хлопчатобумажной без ворса ветошью, убирая излишки масла. / 2-ой слой наносится аналогично.
Количество слоев:	2
Расход на одно нанесение:	50-70 г/м2 (зависит от типа древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования т.д.)
Очистка инструмента	По окончании работ оборудование промыть растворителем
Важно!	Рекомендуется проводить предварительный выкрас для определения цвета. Для исключения отличий в оттенке цвета не следует использовать масло разных партий, либо их необходимо предварительно смешать.