УФ-Масло с твердыми восками S&H TechnoUV Wood OIL 195

Области применения: Деревообрабатывающая промышленность

УФ-Масло с твердыми восками S&H TechnoUV Wood OIL 195 - масло с твердыми восками используется для профессиональной окраски любых поверхностей из древесины для создания высококачественного защитно-декоративного покрытия. Однородное покрытие с заданным блеском. Цвет может быть подобран в зависимости от требований заказчика
Общие свойства
- Высокая скорость отверждения под воздействием УФ-излучения
- Не требуется предварительной сушки
- Не содержит ЛОС
- Высокая механическая и химическая стойкость
- Естественная защита древесины
- Устойчивость к износу и истиранию
- Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
Физико-химические свойства (при температуре 200С)
Массовая доля нелетучих веществ, %	98-100
Степень блеска, %	0-15
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С,ч, не менее	48
Стойкость покрытия к пятнообразованию по времени воздействия реагентов:
-спирта этилового 40%, ч	6
-уксусной кислоты 9%, ч	6
-кофе черного, ч	6
-кетчупа, ч	6
-вина красного, ч	6
Вязкость по ВЗ-246, с, не менее	20
Подготовка поверхности:	Древесина, древесная поверхность болжны быть хорошо отшлифованы (шлифовальная шкурка 120-280). После шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение УФ-масла должно происходить не позднее 24 ч после шлифовки
Метод нанесения:	Вальцами (гладкие валы) / Выравнивание покрытия с помощью кисти для выравнивания
Количество слоев:	1
Расход на одно нанесение:	5-15 г/м2 (зависит от типа древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования т.д.)
УФ-отверждение:	10 сек под УФ-дуговой лампой с плотностью энергии не менее 250 мДж/см2
Очистка инструмента	По окончании работ оборудование промыть растворителем